行业标准LYX XXXX－XXXX《氯乙烯合成 低汞触媒》

草稿编制说明

1 任务来源

根据国家回文、文号。。。。

该标准由中国石油和化学工业联合会提出，由中国石油和化学工业协会产业发展部归口，由中国氯碱工业协会负责起草，2010年完成。

2 产品概况

PVC是五大通用塑料之一，世界上生产路线有两种,乙烯原料路线和乙炔原料路线，我国由于受资源结构的限制，决定了PVC生产路线以乙炔原料路线为主，占PVC生产总量的75%左右，2007年我国的电石法PVC产量达700万吨， 2010年电石法PVC产量将继续突破750万吨。电石法PVC生产中，汞触媒是不可缺少的催化剂，每吨PVC消耗汞触媒1.2kg，我国每年需要消耗汞触媒总量在1万吨左右。目前行业使用的汞触媒执行的标准是YS/T 31-1992 氯化汞触媒有色金属行业标准，氯化汞含量在10.2%-12%。低汞触媒同样是以活性炭为载体，其中氯化汞含量在6.5%以下的一种新型催化剂，目前在行业内低汞触媒的应用比例已经达到15%左右，通过近20家企业的应用表明，低汞触媒达到了高汞触媒应用指标。目前行业内的低汞触媒生产能力已有4000吨/年，还有一个正在扩产的低汞触媒生产装置，完成以后，将实现低汞触媒生产能力19000吨/年，完全可以满足行业的需求。

3 制标意义

聚氯乙烯树脂（简称PVC）在通用塑料中排名第二位，其应用非常广泛。由于我国富煤、贫油、少气的资源结构，决定了我国采用乙炔原料路线生产PVC的必要性。在氯乙烯生产过程中需要以氯化汞为催化剂，因此电石法PVC就需要消耗汞资源并带来汞污染。汞污染问题越来越受到国际社会的广泛关注，电石法PVC行业面临着越来越大的压力。目前，我国的电石法PVC还在快速的发展中，如果不降低汞的使用、减少汞的污染，汞污染问题将是我国电石法PVC行业健康发展的重要障碍。

低汞触媒不仅在氯化汞的含量上降低了近一半，同时氯化汞的升华也大大降低，如果行业全部使用低汞触媒并将废低汞触媒回收，可实现汞资源使用量降低70%，还可以使氯乙烯中的氯化汞实现高效回收，汞污染可降低90%以上。

目前，低汞触媒还没有产品标准，给生产与应用都带来了不便，因此制定低汞触媒的产品标准有利于规范触媒生产，并促进产品的应用，对电石法PVC行业降低汞的消耗和减少汞的污染具有重要的意义。

此次制定，针对低汞触媒的应用特点实现低汞高效，控制氯化汞升华速度，参考了国际和国内相应的产品标准，此次属低汞触媒产品标准首次制定，体现实用性和先进性。

4　国内外标准状况

国外由于全部使用乙烯法生产PVC，经过文献搜索，国外并没有低汞触媒产品，也没有相关的汞触媒技术标准。国内关于汞触媒的相关技术标准见YS/T 31-1992  氯化汞触媒，其中规定的技术参数见表1。

高汞触媒技术要求：

- 外观：黑色或灰色柱状物3*69mm无粉末。

- 产品应符合下表规定

表1 高汞触媒相关技术参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 氯化汞含量，% | 一类 8.0-10.0 |
|  | 二类 11.0-13.0 |
|  | 三类 13.0-15.0 |
| 水分%，≤ | 0.5 |
| 堆积密度，克/立方厘米 | 0.65 |

国内的低汞触媒产品没有技术标准，在借鉴国内相关技术标准的基础上，制定低汞触媒的产品标准。低汞触媒生产技术已属于目前国际上最先进的氯化汞触媒生产技术。

5　检验项目和技术指标的确定

5.1　检验项目确定

氯化汞含量是保证低汞触媒产品活性、选择性和使用寿命主要指标之一。水分是保证低汞触媒产品干燥、可杜绝氯化汞流失的参数。机械强度是保持低汞触媒不易被破坏，能够保持完好的形态，有利于催化作用和回收。粒度是控制堆积密度的参数，也可保证产品均匀性。堆积密度又是控制活性炭空隙率的指标，空隙率又是保证氯化汞吸附效率的参数。氯化汞的损失率是反应活性炭中氯化汞升华的最直接的指标，也是关键指标之一，这个指标可以间接反映出低汞触媒产品的使用寿命。为了保证生产的需要必须控制好上述指标，为此，本标准规定的检验项目：氯化汞含量、水分、机械强度、粒度、堆积密度、氯化汞损失率六项。

5.2　指标确定

为作好标准的制定工作，首先对生产厂和用户进行调查，了解生产工艺及产品实际质量，收集生产企业近期质量数据，制定技术指标应使90%以上的产品符合指标限制。由于行业内低汞触媒的生产厂目前只有一家，因此主要参照该厂的生产产品的技术参数和用户企业所用的合格产品的技术参数。见附表2。

根据我国低汞触媒产品质量，用户企业所用的合格低汞触媒产品的质量，确定了低汞触媒产品的技术指标，见表2。

- 表2 低汞触媒产品技术指标

| 氯化汞含量，% | 水分， %，（≤） | 机械强度，%，（≥） | 粒度（3mm- 6mm），%，（≥） | 堆积密度，g/l,( ≤) | 氯化汞损失率，%,(250℃条件下烘烧4h。),( ≤) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0-6.5 | 0.3 | 95 | 95 | 580 | 3.0 |

注：机械强度指颗粒试样经一定的机械磨损、碰撞和筛分后，筛上部分的试样占试样总质量的百分数

- 6 试验方法

6.1 氯化汞含量的测定、氯化汞损失率的测定

按标准中附录A、附录B进行。

6.2 水分含量、机械强度、粒度和堆积密度的测定。

按照活性炭国家标准中相应的标准方法测定。

7 检验规则

7.1 组批

产品按同一班次、同一配料生产的为一批，应成批提交检验，每批重量不超过6T。

7.2 取样方法

采取样品按照GB/T 6679-2003中规定的采样方法进行标准化采样。

7.3出厂检验

7.3.1产品出厂前应由生产企业检验部门进行质量检验，并附有质量检验报告单。

7.3.2出厂检验项目为氯化汞含量、水分、堆积密度、氯化汞损失率，其余检验项目为型式检验项目中的抽检项目。

7.3.4检验结果中如某项指标不符合本标准要求时，应自同批产品中以双倍采样单元数采样对不符合本标准要求的项目进行复检，以复检结果确定。如仍不符合本标准的要求，即为不合格品。

- 7.4用户验收

用户有权按本标准规定对收到的产品进行验收。如发现产品有不符合本标准规定时，自收到之日起，一个月内向供货方提出处理意见。

7.5 仲裁

如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行，其中水分含量测定以供方保存的试样测定结果为佳。

- 8  标志、标签、包装、贮运

8.1 标志

8.2 包装

软包装、硬包装

8.3 运输

8.4 贮存

8.5 废汞触媒的回收

废低汞触媒的回收由低汞触媒供应企业回收，运输包装和低汞触媒运输包装形式一致，采用“控氧干馏法回收废汞触媒中的氯化汞和活性炭新技术”来回收，回收的氯化汞和活性炭可用于生产低汞触媒。废水、废渣不得随意排放，可考虑综合利用。

8.6质量证明书

每批产品应附有质量证明书.

- 9　标准水平

本标准属于低汞触媒首次制定的标准，经过检索，国外没有低汞触媒产品相关的标准，新制定的标准已达到国际和国内先进水平。

附表1

低汞触媒生产企业近期产品的相关技术参数

| 日期 | 批次 | 堆积密度，g/l | 水分，% | 氯化汞含量，% | 氯化汞损失率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 7 | 571 | 0.1 | 6.08 | 0.16 |
|  | 2 | 569 | 0.1 | 6.47 | 2.31 |
|  | 1 | 570 | 0.2 | 6.32 | 1.42 |
| 5.2 | 3 | 570 | 0.2 | 6.49 | 1.38 |
|  | 7 | 577 | 0.2 | 6.28 | 4.59 |
|  | 4 | 583 | 0.1 | 6.08 | 2.13 |
| 5.3 | 8 | 576 | 0.1 | 6.24 | 2.13 |
|  | 6 | 580 | 0.2 | 5.53 | 0.32 |
|  | 1 | 580 | 0.2 | 6.24 | 1.81 |
| 5.4 | 2 | 580 | 0.1 | 5.67 | 2.98 |
|  | 7 | 579 | 0.2 | 6.27 | 0.47 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 6.50 | 1.31 |
|  | 4 | 580 | 0.2 | 6.20 | 2.51 |
| 5.5 | 7 | 579 | 0.1 | 5.61 | 2.18 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.18 | 1.62 |
|  | 5 | 580 | 0.2 | 5.63 | 2.61 |
| 5.6 | 4 | 579 | 0.2 | 6.24 | 0.32 |
|  | 8 | 580 | 0.2 | 6.16 | 0.35 |
|  | 6 | 580 | 0.2 | 5.53 | 0.45 |
| 5.7 | 3 | 563 | 0.1 | 5.63 | 0.18 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.42 | 1.52 |
|  | 4 | 579 | 0.2 | 6.49 | 0.23 |
| 5.8 | 7 | 580 | 0.1 | 5.50 | 0.45 |
|  | 8 | 579 | 0.1 | 5.82 | 2.31 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 6.50 | 3.01 |
|  | 2 | 579 | 0.1 | 6.49 | 2.91 |
| 5.9 | 1 | 580 | 0.1 | 6.33 | 2.91 |
|  | 4 | 578 | 0.1 | 6.05 | 3.10 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 6.08 | 0.23 |
|  | 2 | 579 | 0.2 | 6.31 | 0.45 |
| 5.10 | 1 | 579 | 0.1 | 6.45 | 0.31 |
|  | 4 | 580 | 0.2 | 6.16 | 0.56 |
|  | 7 | 580 | 0.1 | 6.11 | 0.74 |
| 5.11 | 6 | 579 | 0.2 | 6.02 | 0.23 |
|  | 8 | 580 | 0.2 | 6.32 | 3.01 |
|  | 3 | 570 | 0.1 | 6.10 | 2.98 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.45 | 0.31 |
| 5.12 | 5 | 576 | 0.1 | 6.50 | 0.61 |
|  | 7 | 579 | 0.1 | 6.49 | 0.30 |
|  | 2 | 580 | 0.1 | 6.47 | 0.32 |
| 5.13 | 8 | 580 | 0.1 | 6.48 | 0.33 |
|  | 6 | 577 | 0.1 | 6.34 | 2.51 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 6.49 | 0.35 |
| 5.14 | 1 | 580 | 0.1 | 5.59 | 2.98 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 5.71 | 2.73 |
|  | 7 | 580 | 0.1 | 6.01 | 0.17 |
| 5.15 | 4 | 574 | 0.2 | 6.25 | 0.36 |
|  | 8 | 580 | 0.1 | 6.49 | 2.10 |
|  | 2 | 579 | 0.1 | 6.05 | 2.98 |
| 5.16 | 3 | 579 | 0.1 | 6.43 | 2.89 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.50 | 0.28 |
|  | 3 | 579 | 0.1 | 5.91 | 2.18 |
|  | 6 | 580 | 0.1 | 5.52 | 2.32 |
| 5.17 | 2 | 580 | 0.2 | 5.83 | 0.08 |
|  | 7 | 579 | 0.3 | 6.22 | 0.13 |
|  | 8 | 580 | 0.2 | 5.55 | 0.18 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 5.50 | 2.82 |
| 5.18 | 7 | 579 | 0.1 | 6.49 | 0.30 |
|  | 2 | 580 | 0.1 | 6.47 | 0.32 |
|  | 8 | 580 | 0.1 | 6.48 | 0.33 |
| 5.19 | 6 | 577 | 0.1 | 6.34 | 2.51 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 5.59 | 2.98 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 5.71 | 2.73 |
| 5.20 | 3 | 580 | 0.1 | 6.01 | 0.17 |
|  | 4 | 574 | 0.2 | 6.25 | 0.16 |
|  | 8 | 580 | 0.1 | 6.49 | 2.11 |
| 5.21 | 2 | 579 | 0.1 | 6.05 | 2.98 |
|  | 3 | 579 | 0.1 | 6.43 | 2.89 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.50 | 0.18 |
| 5.22 | 3 | 579 | 0.1 | 5.91 | 2.18 |
|  | 6 | 580 | 0.2 | 5.83 | 0.18 |
|  | 2 | 580 | 0.2 | 6.22 | 0.13 |
| 5.23 | 7 | 580 | 0.1 | 6.49 | 0.35 |
|  | 4 | 579 | 0.1 | 6.21 | 0.19 |
|  | 8 | 580 | 0.2 | 5.55 | 0.21 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 5.50 | 2.82 |
| 5.24 | 3 | 576 | 0.1 | 5.62 | 0.36 |
|  | 5 | 578 | 0.1 | 5.74 | 0.16 |
|  | 2 | 576 | 0.1 | 5.56 | 2.08 |
| 5.25 | 6 | 576 | 0.1 | 6.22 | 0.81 |
|  | 3 | 572 | 0.1 | 6.01 | 2.82 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 5.82 | 0.34 |
| 5.26 | 1 | 575 | 0.1 | 5.55 | 0.18 |
|  | 2 | 563 | 0.1 | 5.49 | 2.08 |
|  | 1 | 567 | 0.1 | 6.12 | 2.98 |
|  | 6 | 571 | 0.1 | 6.24 | 2.81 |
| 5.27 | 1 | 574 | 0.1 | 6.49 | 0.81 |
|  | 6 | 578 | 0.2 | 6.21 | 0.16 |
|  | 3 | 564 | 0.1 | 6.47 | 2.98 |
| 5.28 | 4 | 580 | 0.1 | 6.36 | 3.14 |
|  | 7 | 578 | 0.1 | 6.27 | 2.98 |
|  | 8 | 574 | 0.1 | 6.20 | 3.12 |
| 5.29 | 1 | 574 | 0.2 | 5.64 | 0.21 |
|  | 4 | 573 | 0.1 | 5.62 | 0.17 |
|  | 2 | 580 | 0.1 | 6.17 | 0.81 |
| 5.30 | 3 | 580 | 0.1 | 5.66 | 0.53 |
|  | 6 | 574 | 0.1 | 6.49 | 2.98 |
|  | 7 | 572 | 0.1 | 5.55 | 2.71 |
| 5.31 | 8 | 580 | 0.1 | 6.12 | 0.21 |
|  | 2 | 575 | 0.1 | 5.52 | 2.88 |
|  | 1 | 574 | 0.1 | 5.50 | 2.72 |
| 6.1 | 1 | 580 | 0.3 | 5.76 | 2.10 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 5.54 | 1.90 |
|  | 5 | 579 | 0.1 | 6.14 | 2.70 |
|  | 6 | 580 | 0.1 | 5.64 | 2.20 |
| 6.2 | 8 | 580 | 0.1 | 6.09 | 0.50 |
|  | 2 | 580 | 0.1 | 5.5 | 0.90 |
|  | 7 | 576 | 0.1 | 5.64 | 0.53 |
|  | 6 | 572 | 0.1 | 5.74 | 2.01 |
|  | 1 | 576 | 0.1 | 5.72 | 1.08 |
| 6.3 | 7 | 578 | 0.2 | 5.60 | 2.23 |
|  | 8 | 576 | 0.2 | 5.43 | 1.57 |
|  | 1 | 576 | 0.1 | 5.59 | 1.68 |
|  | 4 | 578 | 0.1 | 5.89 | 3.05 |
|  | 6 | 580 | 0.1 | 5.57 | 2.85 |
| 6.4 | 5 | 578 | 0.1 | 5.63 | 2.54 |
|  | 7 | 579 | 0.1 | 5.66 | 1.65 |
|  | 2 | 576 | 0.1 | 5.99 | 1.68 |
|  | 3 | 574 | 0.1 | 6.31 | 2.89 |
| 6.5 | 1 | 576 | 0.1 | 5.57 | 1.2 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 5.63 | 1.56 |
|  | 6 | 572 | 0.1 | 6.59 | 1.00 |
| 6.6 | 7 | 576 | 0.1 | 5.96 | 2.53 |
|  | 8 | 578 | 0.1 | 5.36 | 3.50 |
|  | 5 | 580 | 0.1 | 5.93 | 3.90 |
| 6.7 | 7 | 578 | 0.1 | 5.96 | 0.98 |
|  | 2 | 578 | 0.1 | 5.73 | 2.50 |
|  | 1 | 578 | 0.1 | 5.65 | 0.99 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 5.51 | 1.26 |
| 6.8 | 6 | 580 | 0.1 | 5.29 | 2.54 |
|  | 7 | 584 | 0.2 | 5.92 | 1.52 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 5.50 | 1.60 |
|  | 6 | 578 | 0.1 | 5.81 | 0.80 |
| 6.9 | 4 | 578 | 0.1 | 5.38 | 3.10 |
|  | 5 | 580 | 0.1 | 5.37 | 2.00 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 5.69 | 4.00 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 6.37 | 2.35 |
| 6.10 | 7 | 574 | 0.1 | 5.39 | 2.56 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 6.37 | 0.87 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.55 | 2.90 |
|  | 5 | 580 | 0.1 | 6.15 | 2.50 |
| 6.11 | 4 | 580 | 0.1 | 6.11 | 2.40 |
|  | 6 | 580 | 0.2 | 5.93 | 1.68 |
|  | 7 | 562 | 0.1 | 5.67 | 3.05 |
| 6.12 | 1 | 580 | 0.1 | 5.95 | 1.04 |
|  | 2 | 570 | 0.1 | 6.03 | 2.01 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 6.24 | 1.35 |
|  | 4 | 576 | 0.1 | 6.14 | 2.51 |
|  | 8 | 578 | 0.1 | 5.74 | 1.63 |
| 6.13 | 7 | 580 | 0.1 | 6.94 | 1.20 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.23 | 2.70 |
|  | 6 | 578 | 0.1 | 6.39 | 2.60 |
|  | 7 | 574 | 0.1 | 6.53 | 4.20 |
| 6.14 | 3 | 582 | 0.1 | 6.32 | 2.93 |
|  | 5 | 580 | 0.1 | 6.68 | 3.23 |
|  | 1 | 582 | 0.1 | 6.01 | 2.30 |
|  | 6 | 580 | 0.1 | 6.37 | 2.60 |
|  | 8 | 579 | 0.1 | 5.38 | 1.09 |
| 6.15 | 1 | 580 | 0.1 | 6.26 | 1.21 |
|  | 2 | 570 | 0.1 | 6.03 | 0.98 |
|  | 3 | 580 | 0.1 | 6.24 | 0.48 |
|  | 4 | 576 | 0.1 | 6.38 | 0.41 |
| 6.16 | 8 | 578 | 0.1 | 5.74 | 0.16 |
|  | 7 | 560 | 0.1 | 6.94 | 1.21 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.23 | 2.71 |
|  | 6 | 580 | 0.1 | 6.39 | 2.61 |
| 6.17 | 7 | 574 | 0.1 | 6.63 | 4.70 |
|  | 2 | 572 | 0.1 | 6.50 | 3.94 |
|  | 3 | 582 | 0.1 | 6.32 | 4.11 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 6.50 | 2.31 |
| 6.18 | 5 | 580 | 0.1 | 6.03 | 0.34 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.01 | 0.74 |
|  | 6 | 590 | 0.1 | 6.37 | 1.01 |
|  | 3 | 581 | 0.1 | 6.50 | 2.61 |
| 6.19 | 4 | 580 | 0.1 | 6.45 | 2.11 |
|  | 2 | 581 | 0.1 | 6.18 | 0.71 |
|  | 7 | 580 | 0.1 | 6.21 | 4.01 |
| 6.20 | 8 | 572 | 0.1 | 6.53 | 3.61 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.25 | 0.81 |
|  | 6 | 580 | 0.1 | 5.83 | 0.51 |
|  | 4 | 578 | 0.1 | 6.15 | 5.30 |
| 6.21 | 2 | 580 | 0.1 | 6.25 | 0.78 |
|  | 3 | 581 | 0.1 | 6.14 | 1.21 |
|  | 7 | 579 | 0.1 | 6.30 | 0.91 |
| 6.22 | 1 | 590 | 0.1 | 5.91 | 0.34 |
|  | 5 | 580 | 0.1 | 6.19 | 0.42 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 5.66 | 3.25 |
| 6.23 | 1 | 580 | 0.1 | 6.51 | 0.58 |
|  | 3 | 579 | 0.1 | 6.50 | 0.54 |
|  | 4 | 589 | 0.1 | 6.50 | 4.51 |
| 6.24 | 5 | 579 | 0.1 | 6.52 | 0.78 |
|  | 2 | 580 | 0.1 | 6.34 | 0.98 |
|  | 8 | 586 | 0.1 | 6.40 | 5.01 |
| 6.25 | 6 | 576 | 0.1 | 6.50 | 1.21 |
|  | 7 | 579 | 0.1 | 6.15 | 1.01 |
|  | 4 | 580 | 0.1 | 6.09 | 1.42 |
| 6.26 | 1 | 580 | 0.1 | 6.15 | 0.64 |
|  | 2 | 580 | 0.1 | 6.10 | 2.98 |
|  | 8 | 580 | 0.1 | 6.01 | 2.88 |
| 6.27 | 6 | 580 | 0.1 | 6.21 | 0.94 |
|  | 7 | 580 | 0.1 | 6.23 | 0.81 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.2 | 0.71 |
|  | 4 | 579 | 0.1 | 6.14 | 0.66 |
| 6.28 | 3 | 578 | 0.1 | 6.31 | 0.45 |
|  | 8 | 578 | 0.1 | 6.29 | 0.55 |
|  | 5 | 580 | 0.1 | 6.31 | 2.01 |
| 6.29 | 2 | 574 | 0.1 | 6.42 | 4.50 |
|  | 6 | 575 | 0.1 | 6.38 | 4.13 |
|  | 1 | 578 | 0.1 | 6.49 | 0.51 |
| 6.30 | 3 | 580 | 0.1 | 6.50 | 2.71 |
|  | 2 | 580 | 0.2 | 6.37 | 4.18 |
|  | 1 | 580 | 0.1 | 6.56 | 0.74 |
|  | 8 | 581 | 0.1 | 6.51 | 2.31 |

附表2

| 日期范围 | 活性炭粒度 | 活性炭机械强度 |
| --- | --- | --- |
| 5月1日-5月31日 | ≥95% | ≥95% |
| 6月1日-6月11日 | ≥96% | ≥95% |
| 6月12日-6月29日 | ≥95% | ≥95% |
| 6月30日-7月11日 | ≥95% | ≥95% |

注：低汞触媒产品的粒度、机械强度取决于所用活性炭的粒度、机械强度，并比活性炭的粒度、机械强度稍微偏高。